| 参考配方：无硅油滋润柔滑洗发乳 配方编号：20150811-7078 适合发质：多种发质 |
| --- |
| 序 号 | 材料名称或型号 | 用量,‰ | 实验室操作工艺 C相预混液：将C1引入1000ml装烧杯中快速搅拌至分散均匀后，在高速搅拌下将C2按顺序加入，加完后继续高速搅拌约10min，然后在中速搅拌下将C3按顺序加入，加完后再继续中速搅拌约5min，继而在中速搅拌下将C4加入调节pH值至合适，然后在高速搅拌下将C5按顺序加入，加完后继续高速搅拌约5min后，移至均质机下高速剪切均质约2min，继而在中速搅拌待用； 将A引入2000ml装烧杯中，在中速搅拌下加热至85℃左右恒温搅拌约30min后，停止加热并离开水浴锅，在高速搅拌下将B按顺序加入，加完后继续高速搅拌约10min，然后在中速搅拌下自然冷却，待降温至50℃以下时，在高速搅拌下将C相预混液加入，加完后继续高速搅拌约5min，然后移至均质机下高速剪切均质约3min，继而在中速搅拌下自然冷却，待降至室温时，密闭静置降泡，泡沫消失后在中速搅拌下将适量损耗水和D按顺序加入，调节完后立即高速搅拌约5min，继而中速搅拌约10min即可。 |
| A | 去离子水 | 360.00 |  |
|  | 月桂醇硫酸酯钠K12活性含量95%丽臣 | 20.00 |  |
|  | 椰油酰胺MEA不含甘油道明 | 11.80 |  |
|  | PEG-150双硬脂酸酯DS-6000国产 | 5.00 |  |
|  | 乙二醇二硬脂酸酯EGDS道明 | 15.00 |  |
| B | 月桂醇聚醚硫酸酯钠活性含量70%丽臣 | 125.00 |  |
|  | LS-30中狮 | 15.00 |  |
|  | 对羟基苯甲酸甲酯国产 | 2.00 |  |
|  | 尿囊素化妆品级，国产 | 1.20 |  |
|  | PEG-75羊毛脂国产 | 3.00 |  |
|  | 二水柠檬酸钠国产 | 12.50 |  |
|  | 一水柠檬酸国产 | 1.50 |  |
|  | 角蛋白修复剂FAC-2445大山 | 5.00 |  |
| C1 | 阳离子低聚果糖FOS-1456大山 | 11.10 |  |
|  | 阳离子瓜尔胶JK-140E京昆 | 5.50 |  |
| C2 | 去离子水 | 余量至1000 |  |
|  | EDTA二钠国产或进口 | 2.00 |  |
| C3 | 5%聚乙二醇-7MN750进口溶液 | 12.50 |  |
|  | 椰油酰胺丙基甜菜碱CAB-35星业 | 37.00 |  |
|  | 椰油基甘氨酸盐GK-30博加 | 37.00 |  |
| C4 | 一水柠檬酸国产调节本部分pH≈5.8～6.2 | 适量 |  |
| C5 | 辛酸/癸酸甘油三酯GTCC国产或进口 | 3.00 |  |
|  | 茶籽油化妆品级，国产或进口 | 3.00 |  |
|  | 维生素E醋酸酯药用级，国产 | 1.50 |  |
|  | 苯氧乙醇国产 | 3.00 |  |
|  | 丁香精油丁香酚含量≥85%国产 | 1.50 |  |
|  | 日化香精国产 | 5.00 |  |
|  | 卡松活性含量1.5%国产 | 0.50 |  |
| D | 一水柠檬酸国产30℃时调节整体配方pH≈5.8～6.2 | 适量 |  |
|  | 氯化钠工业级，国产30℃时调节整体配方粘度至7Pa.s | 适量 |  |