| 中低档调理香波系列-20170518 | 长效柔顺滋养洗发乳 DCIN-1A02-4698 | 操作工艺重新小试500g CDE相预混液：将C引入副生产锅中高速剪切搅拌至混合均匀，在高速剪切搅拌下将D加入，加完后刮边搅拌和高速剪切搅拌约2min，然后在高速剪切搅拌下将E按顺序逐个加入，加完刮边搅拌和高速剪切搅拌约3min后，静置降泡待用； 将A引入主生产锅中，在密闭状态和刮边搅拌下加热至85℃左右恒温搅拌约30min后，停止加热但保留夹层热水或蒸汽，并在刮边搅拌下同时高速剪切搅拌约1min，然后在刮边搅拌和高速剪切搅拌下将B按顺序逐个迅速加入，加完继续刮边搅拌和高速剪切搅拌约3min，然后换掉夹层热水或蒸汽和停止高速剪切搅拌，但继续刮边搅拌约10min，然后在快速刮边搅拌下将CDE相预混液加入，加完继续刮边搅拌约10min后，在快速刮边搅拌下将F按顺序逐个加入，加完继续刮边搅拌约10min后，即可出料到储罐中静置降泡。 备注：冬天气温较低时，适当减少B组中“水”的量，并等量增加A组中“水”的量。 |
| --- | --- | --- |
| A | 纯水去离子，无菌 | 180.00 |  |
|  | 聚山梨醇酯-20Tween-20国产，化妆品级25 | 0 |  |
|  | 月桂醇磷酸酯钾PLP-50大山25 | 3.00 |  |
|  | PEG-75羊毛脂水溶性羊毛脂国产25 | 0 |  |
|  | PEG-150双硬脂酸酯道明63825 | 0.50 |  |
|  | 椰油酰胺MEA不含甘油道明或星业16 | 10.50 |  |
|  | 乙二醇二硬脂酸酯EGDS道明或星业13 | 12.00 |  |
| B | 纯水去离子，无菌 | 180.00 |  |
|  | 月桂醇聚醚硫酸酯钠活性物约70%丽臣12 | 150.00 |  |
|  | 二水柠檬酸钠活性含量约80%国产9 | 13.00 |  |
|  | 一水柠檬酸活性含量约90%国产9 | 1.50 |  |
|  | EDTA二钠国产或进口30 | 1.50 |  |
| C | 纯水去离子，无菌 | 余量+35.00热损耗量 |  |
|  | 阳离子瓜尔胶JK-140E京昆90 | 3.50 |  |
| D | 一水柠檬酸国产9 | 0.10 |  |
| E | CAB-35椰油酰胺丙基甜菜碱，活性≈30%星业或天赐6.5 | 36.00 |  |
|  | 湿润柔滑剂2437B大山21 | 18.00 |  |
|  | 阳离子低聚果糖1457大山47 | 11.70 |  |
|  | 复合硅脂凝乳2852K大山35 | 22.50 |  |
|  | 日化香精国产 | 适量(约5.00) |  |
| F | 卡松JX-515-5上海轻工50 | 0.90 |  |
|  | 一水柠檬酸国产调节pH≈6 | 适量 |  |
|  | 氯化钠工业级，国产30℃时调粘度至约6~8Pa.s | 适量适量加入，增粘调节法 |  |